**浅层平板测试报告曲线图**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | ylinkTest | | 试验日期 | 2020-04-06 11:37:48 | |
| 试点编号 | YL-QCPB | 承压板面积(m²) | 1 | 承压板形状 | 方形 |
| 仪器型号 |  | 仪器厂家 |  | 使用人员 |  |
| 使用单位 |  | | 试验规范 | 建筑地基基础设计规范 | |
| 实验设备换算 |  | | | | |
| 位移传感器编号 |  | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 载荷(kPa) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 0 | | 本次沉降(mm) | 2.23 | 1.22 | 1.96 | 1.59 | 2.18 | 1.82 | 2.65 | 2.98 | 2.55 | -0.96 | -1.98 | -2.80 | -4.04 | -3.96 | | 累计沉降(mm) | 2.23 | 3.45 | 5.41 | 7.00 | 9.18 | 11.00 | 13.65 | 16.63 | 19.18 | 18.22 | 16.24 | 13.44 | 9.40 | 5.44 | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | | | | | | |

**浅层平板测试报告汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | ylinkTest | | 试验日期 | 2020-04-06 11:37:48 | |
| 试点编号 | YL-QCPB | 承压板面积(m²) | 1 | 承压板形状 | 方形 |
| 序号 | 载荷(kPa) | 历时(min) | | 沉降(mm) | |
| 本级 | 累计 | 本级 | 累计 |
| 1 | 200 | 120 | 120 | 2.23 | 2.23 |
| 2 | 300 | 120 | 240 | 1.22 | 3.45 |
| 3 | 400 | 120 | 360 | 1.96 | 5.41 |
| 4 | 500 | 120 | 480 | 1.59 | 7.00 |
| 5 | 600 | 120 | 600 | 2.18 | 9.18 |
| 6 | 700 | 120 | 720 | 1.82 | 11.00 |
| 7 | 800 | 120 | 840 | 2.65 | 13.65 |
| 8 | 900 | 120 | 960 | 2.98 | 16.63 |
| 9 | 1000 | 120 | 1080 | 2.55 | 19.18 |
| 10 | 800 | 60 | 1140 | -0.96 | 18.22 |
| 11 | 600 | 60 | 1200 | -1.98 | 16.24 |
| 12 | 400 | 60 | 1260 | -2.80 | 13.44 |
| 13 | 200 | 60 | 1320 | -4.04 | 9.40 |
| 14 | 0 | 180 | 1500 | -3.96 | 5.44 |
| 最大沉降：19.18 | | 最大回弹：13.74 | | 回弹率：71.64% | |

**浅层平板测试报告明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工程名称 | ylinkTest | | 试验日期 | 2020-04-06 11:37:48 | | | 试点编号 | YL-QCPB | 承压板面积(m²) | 1 | 承压板形状 | 方形 | | | | | | | | | | |
|
| 控载(kPa) | 间隔(min) | 载荷(kPa) | 油压(MPa) | 沉降明细(mm) | | 平均沉降(mm) | | | 采样时间 |
| 表1 | 表2 | 本次 | 本级 | 累计 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11:37:55 |
| 200 | 0 | 201 | 3.81 | 2.10 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 11:37:57 |
| 10 | 199 | 3.79 | 2.26 | 1.94 | 0.18 | 2.10 | 2.10 | 11:40:54 |
| 10 | 194 | 3.67 | 2.23 | 1.97 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 11:41:09 |
| 10 | 203 | 3.85 | 2.27 | 2.07 | 0.07 | 2.17 | 2.17 | 11:41:12 |
| 15 | 208 | 3.96 | 2.31 | 2.09 | 0.03 | 2.20 | 2.20 | 11:41:15 |
| 15 | 194 | 3.67 | 2.31 | 2.10 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 11:41:18 |
| 30 | 200 | 3.79 | 2.32 | 2.11 | 0.01 | 2.21 | 2.21 | 11:41:21 |
| 30 | 198 | 3.76 | 2.33 | 2.12 | 0.02 | 2.23 | 2.23 | 11:41:27 |
| 300 | 0 | 317 | 6.15 | 3.24 | 3.05 | 0.91 | 0.91 | 3.14 | 11:41:28 |
| 10 | 310 | 6.01 | 3.36 | 3.18 | 0.13 | 1.04 | 3.27 | 11:42:11 |
| 10 | 319 | 6.20 | 3.49 | 3.28 | 0.11 | 1.15 | 3.38 | 11:42:14 |
| 10 | 310 | 6.01 | 3.52 | 3.28 | 0.02 | 1.17 | 3.40 | 11:42:21 |
| 15 | 309 | 5.99 | 3.55 | 3.31 | 0.03 | 1.20 | 3.43 | 11:42:24 |
| 15 | 314 | 6.09 | 3.56 | 3.32 | 0.01 | 1.21 | 3.44 | 11:42:27 |
| 30 | 317 | 6.15 | 3.56 | 3.33 | 0.00 | 1.21 | 3.44 | 11:42:30 |
| 30 | 310 | 6.01 | 3.57 | 3.33 | 0.01 | 1.22 | 3.45 | 11:42:37 |
| 400 | 0 | 408 | 7.97 | 4.83 | 4.71 | 1.32 | 1.32 | 4.77 | 11:42:38 |
| 10 | 397 | 7.75 | 4.96 | 4.85 | 0.13 | 1.45 | 4.90 | 11:43:10 |
| 10 | 405 | 7.91 | 5.19 | 4.96 | 0.18 | 1.63 | 5.08 | 11:43:15 |
| 10 | 401 | 7.82 | 5.29 | 5.13 | 0.13 | 1.76 | 5.21 | 11:43:21 |
| 15 | 399 | 7.79 | 5.26 | 5.12 | -0.02 | 1.74 | 5.19 | 11:43:26 |
| 15 | 403 | 7.86 | 5.36 | 5.24 | 0.11 | 1.85 | 5.30 | 11:43:32 |
| 30 | 406 | 7.92 | 5.35 | 5.27 | 0.01 | 1.86 | 5.31 | 11:43:37 |
| 30 | 398 | 7.77 | 5.44 | 5.38 | 0.10 | 1.96 | 5.41 | 11:43:43 |
| 500 | 0 | 500 | 10.05 | 6.63 | 6.35 | 1.08 | 1.08 | 6.49 | 11:43:47 |
| 10 | 513 | 9.97 | 6.89 | 6.55 | 0.23 | 1.31 | 6.72 | 11:44:22 |
| 10 | 508 | 9.99 | 6.99 | 6.76 | 0.16 | 1.47 | 6.88 | 11:44:47 |
| 10 | 510 | 9.92 | 7.14 | 6.85 | 0.12 | 1.59 | 7.00 | 11:44:50 |
| 15 | 506 | 9.95 | 7.10 | 6.81 | -0.04 | 1.55 | 6.96 | 11:45:00 |
| 15 | 507 | 9.87 | 7.07 | 6.85 | 0.00 | 1.55 | 6.96 | 11:45:03 |

**浅层平板测试报告明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工程名称 | ylinkTest | | 试验日期 | 2020-04-06 11:37:48 | | | 试点编号 | YL-QCPB | 承压板面积(m²) | 1 | 承压板形状 | 方形 | | | | | | | | | | |
|
| 控载(kPa) | 间隔(min) | 载荷(kPa) | 油压(MPa) | 沉降明细(mm) | | 平均沉降(mm) | | | 采样时间 |
| 表1 | 表2 | 本次 | 本级 | 累计 |
| 500 | 30 | 503 | 9.81 | 7.11 | 6.81 | 0.00 | 1.55 | 6.96 | 11:45:06 |
| 30 | 501 | 9.82 | 7.16 | 6.84 | 0.04 | 1.59 | 7.00 | 11:45:09 |
| 600 | 0 | 596 | 11.72 | 8.85 | 8.69 | 1.77 | 1.77 | 8.77 | 11:45:10 |
| 10 | 599 | 11.57 | 8.94 | 8.80 | 0.10 | 1.87 | 8.87 | 11:45:36 |
| 10 | 603 | 11.66 | 9.10 | 8.94 | 0.15 | 2.02 | 9.02 | 11:45:41 |
| 10 | 600 | 11.60 | 9.06 | 8.91 | -0.03 | 1.99 | 8.99 | 11:45:44 |
| 15 | 601 | 11.63 | 9.13 | 8.92 | 0.03 | 2.02 | 9.02 | 11:45:46 |
| 15 | 611 | 11.82 | 9.06 | 8.92 | -0.03 | 1.99 | 8.99 | 11:45:50 |
| 30 | 611 | 11.82 | 9.13 | 8.99 | 0.07 | 2.06 | 9.06 | 11:45:54 |
| 30 | 610 | 11.80 | 9.26 | 9.10 | 0.12 | 2.18 | 9.18 | 11:45:57 |
| 700 | 0 | 690 | 13.62 | 10.76 | 10.59 | 1.49 | 1.49 | 10.67 | 11:46:08 |
| 10 | 690 | 13.62 | 10.89 | 10.66 | 0.10 | 1.59 | 10.77 | 11:46:35 |
| 10 | 692 | 13.64 | 10.99 | 10.80 | 0.12 | 1.71 | 10.89 | 11:46:38 |
| 10 | 701 | 13.82 | 11.04 | 10.82 | 0.04 | 1.75 | 10.93 | 11:46:41 |
| 15 | 702 | 13.84 | 11.03 | 10.92 | 0.04 | 1.79 | 10.97 | 11:46:44 |
| 15 | 709 | 13.99 | 11.01 | 10.86 | -0.04 | 1.75 | 10.93 | 11:46:48 |
| 30 | 700 | 13.81 | 11.00 | 10.86 | 0.00 | 1.75 | 10.93 | 11:46:52 |
| 30 | 702 | 13.84 | 11.11 | 10.88 | 0.07 | 1.82 | 11.00 | 11:46:56 |
| 800 | 0 | 796 | 15.73 | 13.35 | 13.03 | 2.19 | 2.19 | 13.19 | 11:47:02 |
| 10 | 800 | 15.81 | 13.49 | 13.17 | 0.14 | 2.33 | 13.33 | 11:47:32 |
| 10 | 801 | 15.84 | 13.47 | 13.20 | 0.00 | 2.33 | 13.33 | 11:47:37 |
| 10 | 799 | 15.78 | 13.55 | 13.20 | 0.04 | 2.37 | 13.37 | 11:47:41 |
| 15 | 799 | 15.79 | 13.63 | 13.36 | 0.12 | 2.49 | 13.49 | 11:47:44 |
| 15 | 796 | 15.73 | 13.68 | 13.31 | 0.00 | 2.49 | 13.49 | 11:47:47 |
| 30 | 797 | 15.76 | 13.72 | 13.42 | 0.08 | 2.57 | 13.57 | 11:47:51 |
| 30 | 804 | 15.89 | 13.79 | 13.51 | 0.08 | 2.65 | 13.65 | 11:47:57 |
| 900 | 0 | 910 | 18.01 | 16.11 | 16.20 | 2.51 | 2.51 | 16.16 | 11:48:03 |
| 10 | 901 | 17.84 | 16.27 | 16.35 | 0.15 | 2.66 | 16.31 | 11:48:32 |
| 10 | 903 | 17.86 | 16.39 | 16.47 | 0.12 | 2.78 | 16.43 | 11:48:35 |
| 10 | 903 | 17.87 | 16.37 | 16.48 | 0.00 | 2.78 | 16.43 | 11:48:39 |
| 15 | 901 | 17.84 | 16.44 | 16.58 | 0.08 | 2.86 | 16.51 | 11:48:42 |

**浅层平板测试报告明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工程名称 | ylinkTest | | 试验日期 | 2020-04-06 11:37:48 | | | 试点编号 | YL-QCPB | 承压板面积(m²) | 1 | 承压板形状 | 方形 | | | | | | | | | | |
|
| 控载(kPa) | 间隔(min) | 载荷(kPa) | 油压(MPa) | 沉降明细(mm) | | 平均沉降(mm) | | | 采样时间 |
| 表1 | 表2 | 本次 | 本级 | 累计 |
| 900 | 15 | 897 | 17.76 | 16.49 | 16.61 | 0.04 | 2.90 | 16.55 | 11:48:45 |
| 30 | 908 | 17.96 | 16.53 | 16.64 | 0.04 | 2.94 | 16.59 | 11:48:48 |
| 30 | 906 | 17.92 | 16.59 | 16.66 | 0.04 | 2.98 | 16.63 | 11:48:51 |
| 1000 | 0 | 1008 | 19.97 | 18.78 | 18.87 | 2.20 | 2.20 | 18.83 | 11:49:00 |
| 10 | 1003 | 19.88 | 18.96 | 18.99 | 0.15 | 2.35 | 18.98 | 11:49:36 |
| 10 | 1005 | 19.91 | 18.99 | 19.05 | 0.04 | 2.39 | 19.02 | 11:49:39 |
| 10 | 1009 | 20.00 | 19.08 | 19.20 | 0.12 | 2.51 | 19.14 | 11:49:45 |
| 15 | 1005 | 19.90 | 19.12 | 19.16 | 0.00 | 2.51 | 19.14 | 11:49:48 |
| 15 | 1001 | 19.83 | 19.09 | 19.18 | 0.00 | 2.51 | 19.14 | 11:49:50 |
| 30 | 1000 | 19.82 | 19.13 | 19.22 | 0.04 | 2.55 | 19.18 | 11:49:54 |
| 30 | 1008 | 19.95 | 19.12 | 19.24 | 0.00 | 2.55 | 19.18 | 11:50:11 |
| 800 | 0 | 802 | 15.83 | 18.17 | 18.26 | -0.96 | -0.96 | 18.22 | 11:50:48 |
| 10 | 801 | 15.81 | 18.17 | 18.26 | 0.00 | -0.96 | 18.22 | 11:50:50 |
| 20 | 803 | 15.88 | 18.17 | 18.26 | 0.00 | -0.96 | 18.22 | 11:50:54 |
| 30 | 809 | 16.00 | 18.17 | 18.26 | 0.00 | -0.96 | 18.22 | 11:50:59 |
| 600 | 0 | 603 | 11.88 | 16.06 | 16.42 | -1.98 | -1.98 | 16.24 | 11:51:32 |
| 10 | 609 | 12.00 | 16.06 | 16.42 | 0.00 | -1.98 | 16.24 | 11:51:36 |
| 20 | 602 | 11.84 | 16.06 | 16.42 | 0.00 | -1.98 | 16.24 | 11:51:38 |
| 30 | 601 | 11.81 | 16.06 | 16.42 | 0.00 | -1.98 | 16.24 | 11:51:41 |
| 400 | 0 | 405 | 7.90 | 13.61 | 13.27 | -2.80 | -2.80 | 13.44 | 11:52:12 |
| 10 | 403 | 7.88 | 13.61 | 13.27 | 0.00 | -2.80 | 13.44 | 11:52:19 |
| 20 | 402 | 7.84 | 13.61 | 13.27 | 0.00 | -2.80 | 13.44 | 11:52:32 |
| 30 | 409 | 8.00 | 13.61 | 13.27 | 0.00 | -2.80 | 13.44 | 11:52:43 |
| 200 | 0 | 208 | 3.95 | 9.27 | 9.52 | -4.04 | -4.04 | 9.40 | 11:53:11 |
| 10 | 203 | 3.88 | 9.27 | 9.52 | 0.00 | -4.04 | 9.40 | 11:53:15 |
| 20 | 201 | 3.81 | 9.27 | 9.52 | 0.00 | -4.04 | 9.40 | 11:53:18 |
| 30 | 210 | 3.99 | 9.27 | 9.52 | 0.00 | -4.04 | 9.40 | 11:53:21 |
| 0 | 0 | 2 | -0.16 | 5.97 | 4.90 | -3.96 | -3.96 | 5.44 | 11:53:48 |
| 10 | 8 | -0.04 | 5.97 | 4.90 | 0.00 | -3.96 | 5.44 | 11:53:50 |
| 20 | 1 | -0.18 | 5.97 | 4.90 | 0.00 | -3.96 | 5.44 | 11:53:53 |
| 30 | 0 | -0.20 | 5.97 | 4.90 | 0.00 | -3.96 | 5.44 | 11:53:56 |

**浅层平板测试报告明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工程名称 | ylinkTest | | 试验日期 | 2020-04-06 11:37:48 | | | 试点编号 | YL-QCPB | 承压板面积(m²) | 1 | 承压板形状 | 方形 | | | | | | | | | | |
|
| 控载(kPa) | 间隔(min) | 载荷(kPa) | 油压(MPa) | 沉降明细(mm) | | 平均沉降(mm) | | | 采样时间 |
| 表1 | 表2 | 本次 | 本级 | 累计 |
| 0 | 60 | 2 | -0.16 | 5.97 | 4.90 | 0.00 | -3.96 | 5.44 | 11:54:00 |
| 60 | 7 | -0.07 | 5.97 | 4.90 | 0.00 | -3.96 | 5.44 | 11:54:04 |